## Slide 1: 製品DEG色相悪化 対応

## Slide 2: 発生事象（事実）
・冬定修後の再稼働（3月）以降、製品DEGがタンク保管中に色相（APHA）を経時上昇。約1か月半で検査規格を超過（APHA<5 → 25〜35）。
・プラント出口（ストリーム品）は常に規格内（APHA<5）。タンク（窒素封入）で保管中にのみ上昇する。
・同じ製品でも、ドラム充填品・SP転送品（大気接触）では色相上昇しない。共配ライン残液（27日保管）も悪化なし。
・色相・外観以外の品質規格（純度・MEG/TEG・水分・金属・蒸留性状）は実測で正常品の範囲内。pHのみ通常より僅かに高め（+0.1〜0.2程度）。

## Slide 3: 着色物質と着色現象
■ 確認した事実
・UVスペクトルで300nm付近と450nm付近に吸収。色相（APHA）上昇に伴い450nmが増大（450nmの補色＝黄、観測色と一致）。APHA30以上で550〜650nmにも吸収。
・450nm吸光度とAPHAが相関。GPCで分子量200〜800の分布。GCの複数検体が457nmを捕捉。
・T-555残液は5/18時点（APHA30）以降、APHAが上昇していない。
・アルデヒド類（A-ALD・F-ALD・アクロレイン）も検出されるが、アクロレイン濃度とAPHAは相関しない。
■ ここから読める推定
・着色物質は共役ポリエン（CH=CHの連なり）を持つ化合物の混合物と推定。共役が伸びるほど吸収が長波長化し、十分に伸びると可視域450nm（黄）に達する。
・GPCの200〜800という幅は単一物質でなくオリゴマー混合物を示す（数平均の分子量はおよそ280〜300、上限側はオリゴマー化やグリコール付加で大きくなる）。
・存在量はUV吸光度からの換算で数ppb〜10ppb程度（ppbオーダー、絶対定量は未確立）。共役系の吸光係数が極めて大きいため、この微量で色がつく。
着色物質＝共役ポリエナール
CH3-(CH=CH)n-CHO
共役が伸びるほど長波長化し、十分伸びると450nm（黄）。数〜10ppbの微量で発色。

## Slide 4: 推定メカニズム（現時点の最有力仮説・ベンチでは未再現）
一筋： 触媒劣化で増えたアルデヒドが、アルドール縮合で高沸点の前駆体になってDEG留分へ移り、窒素タンクの長期保管で前駆体どうしが縮合・脱水して共役が伸び、約10ppb（推定）で450nm＝黄色に着色する。前駆体を使い切るとAPHA30程度で頭打ちになる。
※ 本メカニズムは現時点の最有力仮説で、RDベンチでは再現に至っていない（タンク長期保管・pH・前駆体濃度の同時再現が未達）。方向性（共役が伸びて黄色になる／酸素で抑制される）は観測と整合する。

## Slide 5: 工程別の整理（①運転 ②RD ③文献 → 筋）
工程 | ① 運転で見えた事実（運転・解放結果） | ② RDで検証した事実（分析・ベンチ） | ③ 文献・原理（この工程で起こる反応） | ④ この工程の筋
EO反応器 (R-1101) | 原料EO中A-ALD/EO=0.78kg/t（過去実績の上位、通常0.11〜0.35）。F-ALDも増加。製品出口は規格内。 | ラボでF/A-ALD添加→反応器出口相当でUV220/260が上昇。反応器で生じたUV成分はほぼそのまま後段へ持ち越す。 | 触媒選択性低下でアルデヒド類が副生増。アルデヒドはアルドール縮合・着色の出発物質。 | 種となるアルデヒドが増えた＝着色の起点。
脱水塔まわり (C-1404) | 脱水塔ボトムは低水分（修理後10ppm台）。※MEG塔リボイラーの穴で従来は50ppm台と誤認、修理後に低下。 | 水分があると縮合は進みにくい（脱水反応）。水分の効きは感度2〜3割の見立て。 | アルドール縮合は脱水を伴う平衡。低水分ほど縮合（脱水）側へ寄る。 | 低水分が縮合を後押しする条件。
MEG塔／リサイクル塔 (C-1501/C-1502) | C-1502トップでA-ALDが一時的に異常高（3〜7ppm、過去1ppm以下）。脱水塔BTM・C-1501BTMは過去同水準。開放で異常な汚れ・活性金属なし（CS→SUS改造部も錆込みなし）。 | 物質収支上はC-1502でALD生成に見えるが、重質側で生じた縮合体が軽質ゆえ蒸留で上に運ばれた塔間循環で説明（検出位置≠生成位置）。 | 重質化した縮合体は蒸留系を循環し、一部はレトロ的に分解してALDに見える。 | MEG系は着色の場ではない（活性金属なし）。縮合体が系内を回りDEG留分へ向かう通過点。
DEG塔 (C-1503) | C-1503トップに黒色付着物（XRFでほぼ鉄＝サビ）。水抽出でギ酸70ppm・グリコール酸12ppmを検出。 | 付着物をDEGに共存させてもλmax380nmのみで450nmは再現せず。蒸留DEGの短時間保管でも450nmは出ない。 | 塩基・高温下でアルドール縮合が進み、共役の短い前駆体（UV330nm付近、分子量150程度）が生成。鉄サビは局所の腐食・380nm寄与。 | 前駆体が生成する場。鉄サビ・付着物は450nmの主因でない（局所380nm）。
製品タンク (T-555) | 窒素封入タンクで約6週間でAPHA<5→25〜35。出口は規格内。残液は5/18(APHA30)以降は上昇せず。ドラム・SP（大気接触）は悪化なし。 | GPCで分子量200〜800、GCの複数検体が457nmを捕捉＝ポリエナール。吸光度換算で数〜10ppb。酸素があると前駆体が有機酸へ酸化され縮合が進まない。 | 前駆体どうしが脱水縮合して共役が伸び450nm（黄）に。プール律速で、使い切るとAPHA30で頭打ち。共役系は微量で発色。 | 着色が成長する＝熟成の場。窒素で進行・大気で抑制。
トータル＝1本の筋 | 触媒劣化で増えたアルデヒドが、アルドール縮合で高沸点の前駆体になってDEG留分へ移り、窒素タンクの長期保管で前駆体どうしが縮合・脱水して共役が伸び、約10ppb（推定）で450nm＝黄色に着色する。前駆体を使い切るとAPHA30程度で頭打ちになる。 |  |  | 

## Slide 6: どこで何が起きるか（工程フロー）

## Slide 7: なぜ今回だけ起きたか（条件の重なり）
過去にもアルデヒドが高い時期はあったが、今回は反応させてしまう条件がそろった。
【アルデヒドが多かった（必要条件）】 触媒選択性低下でA-ALD・F-ALDが増加（A-ALD/EO=0.78kg/t、過去実績の上位）。種となるアルデヒドの絶対量が多かった。
→ 触媒交換で除去
【水分が少ない条件だった（促進）】 脱水・縮合は水があると進みにくい平衡反応。脱水塔ボトムが低水分で縮合が進みやすかった。
→ 水分管理で確認
【塩基条件（苛性ソーダ）が後押し（促進）】 NaOHの塩基がアルドール縮合を促進する側に働いた（NaOH→リン酸Na切替で330nm低下と整合）。
→ SU時はNaOH非投入
【DEG留分には樹脂（IER）が無い（DEG特有・除去機構の欠如）】 MEG・TEGはイオン交換樹脂で前駆体を除去して製品を安定化できるが、DEG留分には樹脂が無く前駆体がそのまま製品に持ち込まれる。
→ 出口でDEGラインIERを検討

## Slide 8: 設備（鉄サビ）は色相の主因ではない
・C-1503トップに黒色付着物（XRFでほぼ鉄＝サビ）。水抽出からギ酸・グリコール酸を検出＝局所で有機酸が生じ腐食したものと整合。
・この付着物をDEGに共存させてもλmax380nmが出るのみで、実機の450nmは再現しない。蒸留DEGの短時間保管でも450nmは出ない。
・T-555タンク内の異物も鉄サビだが、残液は5/18時点のAPHA30から上昇していない。
・以上より、鉄サビ・付着物は色相（450nm）を進める触媒ではなく、寄与は局所の腐食・380nmにとどまる（主因ではない）。保管試験・残液分析という実測で判断している。金属が無くてもアルデヒドとpHだけで着色は説明できる。付着物は予防保全として洗浄する。

## Slide 9: 開放・検査の整理（仮説駆動）
開放は『推定メカニズムに基づき、縮合反応が起こり得る脱水塔以降に絞って当該機器を確認し、結果を仮説に沿って解釈する』順序で行う。機器を開けた結果から逆に範囲を決めるのではなく、技術→推定メカニズム→該当機器の確認→補足、の順とする。
機器 | 開放理由・結果
C-1503 | ウォータージェットで付着物除去。付着物は450nmに寄与しないことを保管試験で確認。
C-1501トップ | 開放しないと確認できないため清掃対応。
C-1501／C-1502／C-1504 | インターナル・壁面とも過去と比べ問題なし。対応なし。
C-1501ボトムフィルター下流〜C-1502フィード配管 | 冬定修でSUS化済みのため錆込みなし。
リボイラー・コンデンサー等 | 塔本体が過去同様で問題なく、周辺は開放せず。
T-555／T-615（DEGタンク） | 開放・洗浄。異物は鉄サビ（T-615右側サンプルは砂が過半＋鉄10〜12%）。
肉厚測定 | 定修前の運転中に各機器外側から測定。原肉に対し有意な減肉なし。

## Slide 10: 対応（再発防止・スタートアップ運転条件）
【触媒交換（原因除去）】 計画停止で触媒交換済。アルデヒド類の生成を抑える。 （実施済）
【タンク・配管の洗浄】 色相上昇を確認したタンク等を開放・洗浄し付着物を除去、保管設備を健全化。 （実施済）
【苛性ソーダ（NaOH）】 スタートアップ時は投入しないベース。アルデヒドが多い局面ではアルドール縮合を促進し得るため、触媒交換後にアルデヒド低下を確認してから要否判断。 （方針）
【MEG塔温度】 下げない方針。温度を下げるとアルデヒドが分解されず前駆体として下流に回り、かえって色相側に出る懸念があるため。 （方針）
【リン酸ナトリウム（Na₃PO₄）】 保管中反応の緩和策。pH低下で縮合を抑える／金属を不活性化する効きがある（効き方は要検証）。置換（払い出しを伴う入替）とセットで運用。 （緩和・要検証）
【出口（DEGラインのIER）】 前段で抑えきれない場合の出口戦略として、DEGラインへの樹脂設置を検討（実DEGの通液テストを予定）。 （検討中）

## Slide 11: 出荷再開に向けた品質管理・早期判定
・再稼働後の初期流動品は、APHAを含む社内規格全項目で規格内を確認。
・初期流動品はタンク保管中の色相・UVスペクトルの経時変化が無いことを確認してから出荷。
・早期判定はUV450nmを主指標とする（悪化品は約0.004/日上昇、正常品は0.002で不動）。UV330nm（Na非含有領域）を補助に用いる。
・色相の律速は後段の縮合（UV450nm）であり、アルデヒド量は先行指標としての相関が弱い（アクロレインとAPHAも相関しない）。このためトータルアルデヒド監視は採用しない（現行のDNPH法以上の情報は得られない見込み）。
・ストリーム／タンクの切り分けのため、製品ストリームを窒素雰囲気のボンベで採取し経時を確認する。
・出荷再開の判定基準（オンスペック判定／タンク経時の観察期間／UV450nmの日次傾きの閾値／初期流動品の解除ロット数）は、本対策会議で具体値を確定する（決め事）。

## Slide 12: 出荷再開の判断（ご承認のお願い）
触媒交換（原因除去）・設備洗浄・スタートアップ運転条件（NaOH非投入ベース／温度を下げない／リン酸で緩和）により、色相悪化の再発を抑える。
再稼働後の初期流動品は、全項目規格内かつタンク保管中の色相・UVの経時変化が無いことを確認したうえで出荷する。
早期判定はUV450nm（最も感度が高い）を主指標とし、UV330nmを補助に用いる。判定基準の具体値は本対策会議で確定する。
上記の前提で、製品DEGの出荷再開についてご承認をお願いします。